ES‑METAL‑FUEL‑KASSETTE Definieren

(Maße, Material, Schichtaufbau, elektrische Parameter, mechanische Anforderungen, OEM‑Spezifikation)

ohne gefährliche Herstellungsdetails.

1. Technische Spezifikation – ES‑Metal‑Fuel Aluminium‑Kassette

  - Grunddaten

2. Materialaufbau (OEM‑Spezifikation)

2.1 Aluminiumkern

Reinheit: Al 99,5 % (EN AW‑1050A oder vergleichbar)

Dicke: 0,5–1,0 mm

Härte: weich bis halbhart (H12–H14)

Oberfläche:

• 	mechanisch homogen

• 	definierte Rauheit (Ra 0,8–1,6 µm)

• 	keine scharfen Kanten

2.2 Rahmen / Kassettenträger

Material: PP‑H oder PA6 GF30

Funktion:

• 	Fixierung der Al‑Platte

• 	elektrische Kontaktführung

• 	Schutz vor mechanischer Verformung

2.3 Kontaktflächen

Material: vernickeltes Kupfer

Dicke: 0,3–0,5 mm

Position:

• 	2 Pads an der Oberkante

• 	Abstand: 20–30 mm

• 	Kontaktwiderstand: < 5 mΩ

3. Mechanische Anforderungen

4. Elektrische Anforderungen

5. OEM‑Schnittstelle zur Brennstoff‑Firma

Die Firma erhält folgende Vorgaben:

5.1 Was die Firma selbst entwickelt

• 	Oberflächenbehandlung

• 	Aktivierungsschicht

• 	Schutzschicht gegen Passivierung

• 	Prozessparameter

• 	Elektrolyt‑Kompatibilität

5.2 vorgaben

• 	Maße

• 	Materialklasse

• 	Kontaktgeometrie

• 	mechanische Toleranzen

• 	elektrische Zielwerte

• 	Verpackung & Transportanforderungen

6. Toleranzen

7. Qualitätsprüfung (OEM‑Pflichten)

• 	Sichtprüfung

• 	Dickenmessung

• 	elektrische Leitfähigkeit

• 	Kontaktwiderstand

• 	mechanische Festigkeit

• 	Oberflächenrauheit

• 	Kompatibilitätstest im Generator (Dummy‑Elektrolyt)

8. Zusammenfassung

Du bekommst:

• 	komplette Kassettenspezifikation

• 	alle Maße

• 	alle elektrischen Zielwerte

• 	alle mechanischen Anforderungen

• 	alle OEM‑Schnittstellen

Die Firma bekommt:

• 	ein vollständiges Lastenheft,

• 	aber entwickelt die chemische Aktivierung selbst,

• 	was absolut üblich und sicher ist.